Технология применения

2. ГЛАДКИЙ ВАЛОК представляет собой вращающийся полный цилиндр с внутренним охлаждением стенок. Имеет возможность перемещаться к валу  с карманами. Служит для формирования ленты стекла, в частности создает гладкую нижнюю поверхность ленты.

3. ФИГУРНЫЙ ВАЛОК или валок с карманами представляет собой вращающийся полный цилиндр с впадинами (карманами) определенных размеров в зависимости от типа колб. Устанавливается на раме неподвижно. Внутрення полость охлаждается водой. Служит совместно с валками п.2 для формирования ленты и создает верхнюю с наплывами поверхность.

9.2.2  Участок оформления стеклоленты

Участок оформления стеклоленты расположен между первой и второй стойкой каркаса на лобовой части машины. Стекло выходящее из чаши фидера с ниже приведенными типо-зависимыми температурными значениями поступает между цилиндрами формовки.

Допуск приведенных температурных значений: ± 10°С

|  | Температуры трехточечной термопары в °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип колбы | Верхняя | Средняя | Нижняя |
| А 60 | 1124 | 1124 | 1124 |
| К 55 | 1121 | 1122 | 1122 |
| R 63 | 1121 | 1123 | 1124 |
| A 68 | 1108 | 1109 | 1111 |
| B 35 | 1127 | 1128 | 1131 |
| G 19 | 1220 | 1221 | 1225 |
| K 50 | 1132 | 2233 | 1135 |

Гладкий цилиндр прессует струю стекла к поверхности карманного цилиндра и дает плоскую поверхность. Со своей стороны карманный цилиндр прессует  стекло к поверхности гладкого цилиндра и карманы  образуют «шайбы» на верхней поверхности ленты. Для каждого типа колю нужно применять другой карманный цилиндр. Диаметр и глубина карманов меняется. В этой области поступает  оформленная соответствующим образом стеклолента на рабочие пластины. Расстояние между цилиндрами регулируется рычагом, регулирующти гладкий цилиндр по отношению карманного. Этим рычагом можно настроить толщину ленты. Внутри одного типа  колб увеличение, или уменьшение толщины ленты увеличивает, или уменьшает вес производимых колб (и конечно вес ленты).

Принимая во внимание экономику производства целесообразно работать лентой с допустимо минимальной толщиной. Рычагом синхронизации карманного цилиндра можно бабки стекла вывести по центру рабочих пластин. Если бабка опережает отверстие, или находится спереди на право, то ручку вращать по часовой стрелке до тех пор, пока не находит свое место в центре. Если бабка опоздает по отношению отверствия, или находится сзади на лево, то ручку вращать против часовой стрелки до тех пор, пока не находит свое место в центре рабочей пластины.  Рычаг можно зафиксировать против сдвига. Цилиндры должны охлаждаться от перенагрева. Охлаждение осуществляетсяионообменной водой. Количество охлаждающей воды меняется в зависимости от температуры выходящей охлаждающей воды. Температура выходящей  из карманного цилиндра воды не должна превышать +70°С. Если  температура выходящей  из карманного цилиндра воды  превышает +70°С появляется опасность, что карманный цилиндр  навивает ленту из-за высокого прилипания. А если охлаждается ниже чем +38°С, то карманный цилиндр «уроняет» ленту, и лента теряет правильную укладку на рабочие пластины. Карманному цилиндру принадлежат два провода вспомогательного воздуха регулирующих прилипание и отделение стеклоленты. Наружная поверхность цилиндров из-за большой термонагрузки покрыта хромом. Толщина слоя хрома должна имень определенное значение.

Толщина хрома кармана: 75 - 150 мкм

Между карманами разрешается погрешность на 15 мкм. Чистота поверхностей является важным критерием.